Уважаемые коллеги!

8-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии состоится 24 января 2014 г. в 11.00 в ИНЭОС РАН. 
Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/

Программа заседания:

К.С. Напольский, И.В. Росляков, Д.С. Кошкодаев, 
А.А. Елисеев, А.В. Лукашин
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

Научный доклад:
" Самоорганизация пористой структуры 
анодного оксида алюминия "

Резюме доклада прилагается ниже. 
Просим проинформировать об этом заседании Ваших коллег, которых оно может заинтересовать. Вход свободный по паспортам. 
Желающих быть включенным в дальнейшем в список рассылки семинара (или желающих быть исключенным из этого списка рассылки) просим послать записку по адресу: mivo2010@yandex.ru

Координатор семинара академик А. Р. Хохлов
Ученый секретарь семинара М. А. Воротынцев

Самоорганизация пористой структуры анодного оксида алюминия

К.С. Напольский, И.В. Росляков, Д.С. Кошкодаев, А.А. Елисеев, А.В. Лукашин

Пленки анодного оксида алюминия являются одним из примеров самоорганизующихся структур, имеющих важное практическое значение в современной науке и технике. В настоящее время анодный оксид алюминия является основой для создания большого круга наноматериалов и высокотехнологичных устройств. Примером могут служить работы, посвященные синтезу нанонитей и нанотрубок, созданию мембран, катализаторов, сенсоров и других устройств на основе пористого оксида алюминия. Идеальная структура пленок анодного оксида алюминия может быть представлена как система упорядоченных каналов с плотнейшей гексагональной упаковкой, расположенных перпендикулярно подложке. Следует подчеркнуть, что движущая сила и механизм упорядочения пор до сих пор не ясны, что может быть связано с одновременным влиянием многих факторов на рост оксидной пленки, а также с отсутствием подходящих методов исследования для изучения процесса упорядочения на количественном уровне.
Необходимо отметить, что самоупорядочение пористой структуры наблюдается лишь в узком интервале условий эксперимента, например, при использовании в качестве электролита 0,3 М щавелевой кислоты и напряжений анодирования 40 и 140 В. Анодное окисление при бóльших или меньших значениях напряжения приводит к формированию структуры, характеризующейся отсутствием упорядоченных областей.
В докладе будут рассмотрены пути количественной аттестации степени упорядочения каналов в структуре пористых оксидных пленок с применением статистической обработки изображений растровой электронной микроскопии, а также используя методы малоугловой дифракции нейтронов/рентгеновского излучения. Применение вышеуказанных методов позволяет на количественном уровне характеризовать упорядочение пор как в плоскости пленки (позиционный и ориентационный порядок), так и в направлении их роста.
Будет рассмотрена структура пористых анодных пленок, выращенных на поверхности поликристаллических фольг и монокристаллических подложках. Рассмотрен механизм возникновения дальнодействующего ориентационного порядка. Особое внимание будет уделено влиянию упорядоченности пористой структуры анодных пленок на функциональные свойства мембран на их основе.

Публикации по теме доклада:
1.	I.V. Roslyakov, A.A. Eliseev, E.V. Yakovenko, A.V. Zabelin, K.S. Napolskii. Longitudinal pore alignment in anodic alumina films grown on polycrystalline metal substrates // J. Appl. Cryst., 2013, v. 46, pp. 1705-1710.
2.	K.S. Napolskii, I.V. Roslyakov, A.Y. Romanchuk, O.O. Kapitanova, A.S. Mankevich, V.A. Lebedev, A.A. Eliseev. Origin of long-range orientational pore ordering in anodic films on aluminium // Journal of Materials Chemistry, 2012, v. 22, pp. 11922-11926.
3.	K.S. Napolskii, I.V. Roslyakov, A.A. Eliseev, D.V. Byelov, A.V. Petukhov, N.A. Grigoryeva, W.G. Bouwman, A.V. Lukashin, A.P. Chumakov, S.V. Grigoriev. The Kinetics and Mechanism of Long-Range Pore Ordering in Anodic Films on Aluminum // The Journal of Physical Chemistry C, 2011, v. 115, pp. 23726–23731.
4.	K.S. Napolskii, I.V. Roslyakov, A.A. Eliseev, A.V. Petukhov, D.V. Byelov, N.A. Grigoryeva, W.G. Bouwman, A.V. Lukashin, K.O. Kvashnina, A.P. Chumakov, S.V. Grigoriev. Long-range ordering in anodic alumina films: a microradian X-ray diffraction study // Journal of Applied Crystallography, 2010, 43, pp. 531–538.
5.	С.В. Григорьев, Н.А. Григорьева, А.В. Сыромятников, К.С. Напольский, А.А. Елисеев, А.В. Лукашин, Ю.Д. Третьяков, Х. Эккерлебе. Двумерные пространственно-упорядоченные системы Al2O3: исследование методом малоуглового рассеяния нейтронов. // Письма в ЖЭТФ, 2007, том 85, вып. 9, с. 549–554.