Уважаемые коллеги!

17-е заседание Общемосковского семинара по электрохимии

состоится 11 декабря 2014 г. в 14.00 в ИНЭОС РАН.

Вебсайт семинара: http://seminar-elchem.msu.ru/

Программа заседания:

М.А.Воротынцев, Е.В.Золотухина, Т.В.Магдесиева

Университет Бургундии, Дижон, Франция

МГУ, химфак, Москва, Россия

ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия

РХТУ, Москва, Россия

Научный доклад:

"Синтез нанокомпозитного материала Pd/PPy и его применения в органическом катализе"

Резюме доклада прилагается ниже.

Просим проинформировать об этом заседании Ваших коллег, которых оно может заинтересовать. Вход свободный по паспортам.

Желающих быть включенным в дальнейшем в список рассылки семинара (или желающих быть исключенным из этого списка рассылки) просим послать записку по адресу: mivo2010@yandex.ru

Координатор семинара академик РАН А. Р. Хохлов

Ученый секретарь семинара М. А. Воротынцев

Синтез нанокомпозитного материала Pd/PPy и его применения в органическом катализе

М.А.Воротынцев, Е.В.Золотухина, Т.В.Магдесиева

Университет Бургундии, Дижон, Франция

МГУ, химфак, Москва, Россия

ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия

РХТУ, Москва, Россия

В последний период интенсивно проводятся исследования по синтезу нанокомпозитных материалов типа сопряженный полимер с диспергированными внутри него неорганическими наночастицами, в частности, переходных металлов. Большинство подходов требует осуществления нескольких этапов синтеза. Во многих случаях используются коллоидные растворы неорганического компонента, стабилизированные какими-либо слоями (ПАВ и др.). При генерации этого компонента электрохимическими или химическими методами внутри полимерных пленок или глобул наблюдается большая дисперсия неорганических частиц по размерам.

В наших работах [1-4] были предложены оригинальные методы синтеза таких материалов, позволяющими получать неорганические компоненты различного типа (переходные металлы и их соли) с регулируемым размером наночастиц, причем без какого-либо дополнительного стабилизирующего слоя вокруг них, кроме самой полимерной матрицы. В частности, была разработана одноэтапная процедура синтеза композита Pd/PPy, в котором наночастицы металлического палладия регулируемого размера (вплоть до 1,2-1,3 нм в диаметре) распределены внутри глобул полипиррола (размер которых также может варьироваться условиями синтеза композита). Процесс основан на редокс-реакции между прекурсорами обоих компонентов композита. Получаемый композитный материал охарактеризован посредством многочисленных физических, химических и физико-химических методов.

На основе композита Pd/PPy были разработаны эффективные каталитические процессы образования связи Сsp2-Csp2 и Сsp2-Csp для широкой серии арил- и гетероарилгалогенидов: реакции Сузуки-Миауры и Соногаширы, цианирование с помощью K4Fe(CN)6 [5-7] и др. [2]. Реакции могут быть реализованы как в органических растворителях, так и в воде; возможна рециклизация катализатора.

Композит Pd/PPy может также служить в качестве модификатора электрода (как в виде пленки на его поверхности, так и в качестве активного компонента пастового электрода) для электрокаталитических приложений.

Ссылки:

1. S. V. Vasilyeva, M. A. Vorotyntsev, I. Bezverkhyy, R. Chassagnon, O. Heintz, E. Lesniewska, J. Phys. Chem. C, 2008, vol. 112, 19878-19885

2. V. A. Zinovyeva, M. A. Vorotyntsev, I. Bezverkhyy, D. Chaumont, J.-C. Hierso, Adv. Funct. Mater., 2011, vol. 21, 1064-1075

3. M. A. Vorotyntsev, M. Skompska, A. Rajchowska, J. Borysiuk, M. Donten, J. Electroanal. Chem., 2011, vol. 662, 105-115

4. Е. V. Zolotukhina, I. S. Bezverkhyy, M. A. Vorotyntsev, Electrochim. Acta, 2014, vol. 122, 247-258

5. T. V. Magdesieva, O. M. Nikitin, O. A. Levitsky, V. A. Zinovyeva, I. Bezverkhyy, E. V. Zolotukhina, M. A. Vorotyntsev, J. Molec. Catal. A: Chemical, 2012, vol. 353-354, 50-57

6. T. V. Magdesieva, O. M. Nikitin, E. V. Zolotukhina, V. A. Zinovyeva, M. A. Vorotyntsev, Mendeleev Commun., 2012, vol. 22, 305-306

7. T. V. Magdesieva, O. M. Nikitin, E. V. Zolotukhina, M. A. Vorotyntsev, Electrochim. Acta, 2014, vol. 122, 289-295